Технология обработки золота:

1. Магнитная галтовка 20-40 мин. Шампунь Vilux (вода + 2%Vilux)

2. Шлифовка. Возможно 2 варианта (а или б):

а) Шлифовка в турбогалтовке синим наполнителем  1,5 ч. Шампунь  Vilux (вода + 2%Vilux)

Шампунь циркулирует. Загрузка до 400 гр. для ТЕ6.

Шлифовка в турбогалтовке белым наполнителем 1,5 ч.; шаvпунь    Vilux (вода + 2%Vilux).

Шампунь циркулирует. Загрузка до 400 гр. для ТЕ6.

б) Шлифовка   в   виброгалтовке   розовым   наполнителем  -  7-8  ч.

Добавляется только вода (примерно 0,6 л. для W6). Сливной кран закрыт.

Загрузка до 600 гр. для W6.

3. Предварительная  полировка  в виброгалтовке наполнителем CMG + порошок

GP20 (100г. для W6) + 150 мл. воды. Сливной кран закрыт  - 16 ч.

Загрузка до 600 гр. для W6.

4. Мойка в УЗВ (шампунь (N51 2% или V2 2%)+ вода)

5. Выдержка в шапуне A1 (концетрат) 5 мин.

6. Мойка водой

7.  Финишная полировка в виброгалтовке наполнителем CMP - 4 ч.

шампунь Vilux (вода + 2%Vilux). Шампунь циркулирует. Загрузка до 600 гр. для W6.

Технология обработки серебра:

1. Магнитная галтовка 20-40 мин. Шампунь Vilux (вода + 2%Vilux)

2. Шлифовка. Возможно 2 варианта (а или б):

а) Шлифовка в турбогалтовке синим наполнителем  1 ч. Шампунь  SK6 (вода + 2% SK6)

Шампунь циркулирует. Загрузка до 400 гр. для ТЕ6.

Шлифовка в турбогалтовке белым наполнителем 1 ч.; шампунь   SK6 (вода + 2% SK6).

Шампунь циркулирует. Загрузка до 400 гр. для ТЕ6.

б) Шлифовка   в   виброгалтовке   розовым   наполнителем  -  6-7  ч.

Добавляется только вода (примерно 0,6 л. для W6). Сливной кран закрыт.

Загрузка до 600 гр. для W6.

3. Предварительная  полировка  в виброгалтовке наполнителем CMG + порошок

GP20 (100г. для W6) + 150 мл. воды. Сливной кран закрыт  - 16 ч.

Загрузка до 600 гр. для W6.

4. Мойка в УЗВ (шампунь (N51 2% или V2 2%)+ вода)

Серебро с чернением в УЗВ не мыть

5. Выдержка в шапуне A1 (концетрат) 5 мин

Серебро с чернением выдерживать не более 1,5 мин в шапуне A1 (концетрат)

6. Мойка водой

7.  Финишная полировка в виброгалтовке наполнителем CMP - 4 ч.

шампунь U32 (вода + 1%U32). Шампунь циркулирует

Необходимое оборудование:

- вариант:

- Турбогалтовка TE6HD - 1шт.

- Виброгалтовка W6 – 2 шт.  Или  виброгалтовка W6 – 1 шт. и дополнительная емкость, т.к. должна быть отдельная виброгалтовка или емкость для финишной полировки в керамике CMP. В этой емкости нельзя галтовать керамикой CMG или шлифовать розовым наполнителем, т.к. грубый абразив внедряется в стенки емкости, следствие - плохая финишная полировка в CMP.

2 вариант:

- Виброгалтовка W6 – 2 шт. Или виброгалтовка  W6 – 1 шт. и дополнительная емкость, т.к. должна быть отдельная виброгалтовка или емкость для финишной полировки в керамике CMP. В этой емкости  нельзя галтовать керамикой CMG или шлифовать розовым наполнителем, т.к. грубый абразив внедряется в стенки емкости, следствие - плохая финишная полировка в CMP.